Submission ID: 100048380

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127461_1 | 0.2086 | 250 |
| 2-127461_2 | 0.2085 | 250 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127461_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/5 | 1.545 | 1.85 |  |
| 2-127461_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/5 | 1.523 | 1.83 | 1.84 |

Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

Note: samples were placed in oven at 900 °C  for two hours and weighed.