Submission ID: 100048382

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127465_1 | 39.9354 | 50 |
| 2-127465_2 | 40 | 50 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127465_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 100/1 | 1.602 | 200.57 ppm |  |
| 2-127465_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 100/1 | 1.824 | 228.00 ppm | 214.29 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127465_1 | [1.0, 3.0, 5.0 ppm] [Si] | 10/5 | 3.032 | 7.59 ppm |  |
| 2-127465_2 | [1.0, 3.0, 5.0 ppm] [Si] | 10/5 | 3.015 | 7.54 ppm | 7.57 ppm |

Ti_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127465_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 10/5 | 1.718 | 4.30 ppm |  |
| 2-127465_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 10/5 | 1.737 | 4.34 ppm | 4.32 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+