Submission ID: 100048389

Project #: LP4130030

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave: 3 mL HCl, 1 mL HNO3,filter:True, for:Ca}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127488_1 | 0.1026 | 250 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 0% |
| 2-127488_2 | 0.1023 | 250 |  |  |  |  |  | Quartz |
| 2-127489_1 | 0.1023 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127489_2 | 0.1018 | 250 |  |  |  |  |  |  |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127488_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.548 | 10.35 | 14.48 |  |
| 2-127488_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.557 | 10.41 | 14.57 | 14.53 |
| 2-127489_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.487 | 10.13 | 14.17 |  |
| 2-127489_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.510 | 10.27 | 14.37 | 14.27 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+