Submission ID: 100048390

Project #: LP4130030

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave: 3 mL HCl, 1 mL HNO3,filter:True, for:Ca,Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127490_1 | 0.1079 | 250 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 0% |
| 2-127490_2 | 0.1023 | 250 |  |  |  |  |  | Quartz |
| 2-127491_1 | 0.1030 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127491_2 | 0.1021 | 250 |  |  |  |  |  |  |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127490_1 | 0.2066 | 250 |
| 2-127490_2 | 0.2076 | 250 |
| 2-127491_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-127491_2 | 0.2093 | 250 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127490_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.524 | 9.75 | 13.64 |  |
| 2-127490_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.508 | 10.22 | 14.29 | 13.97 |
| 2-127491_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.536 | 10.26 | 14.35 |  |
| 2-127491_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/3 | 2.555 | 10.43 | 14.59 | 14.47 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127490_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/2 | 2.341 | 7.08 | 8.87 |  |
| 2-127490_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/2 | 2.210 | 6.65 | 8.33 | 8.60 |
| 2-127491_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 3.125 | 6.27 | 7.85 |  |
| 2-127491_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/2 | 2.143 | 6.40 | 8.01 | 7.93 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 28-83CUT exp: 2026-09-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+