Submission ID: 100048410

Project #: LF4380004

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127533 | 25.4694 | 27.5149 | 27.3334 | 8.87 | 0.9113 |
| 2-127534 | 31.7396 | 33.7739 | 33.6030 | 8.40 | 0.9160 |
| 2-127535 | 25.7942 | 27.8065 | 27.3819 | 21.10 | 0.7890 |
| 2-127536 | 32.6860 | 34.7530 | 34.3316 | 20.39 | 0.7961 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Al,Ca, Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127533_1 | 0.3018 | 250 |
| 2-127533_2 | 0.3005 | 250 |
| 2-127534_1 | 0.3089 | 250 |
| 2-127534_2 | 0.3024 | 250 |
| 2-127535_1 | 0.3042 | 250 |
| 2-127535_2 | 0.3020 | 250 |
| 2-127536_1 | 0.3077 | 250 |
| 2-127536_2 | 0.3055 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | AvgAl2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127533_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.38 | 1.907 | 41.57 | 78.53 | 86.17 |  |
| 2-127533_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | [50/2][50/6] | 2.448 | 42.43 | 80.15 | 87.95 | 87.95 |
| 2-127534_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.4 | 2.073 | 41.94 | 79.23 | 86.50 | 86.50 |
| 2-127534_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | [50/2][50/6] | 2.386 | 41.09 | 77.63 | 84.75 |  |
| 2-127535_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.46 | 1.898 | 33.91 | 64.05 | 81.18 |  |
| 2-127535_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | [50/2][50/6] | 2.009 | 34.65 | 65.45 | 82.95 | 82.95 |
| 2-127536_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.5 | 2.076 | 33.73 | 63.72 | 80.04 | 80.04 |
| 2-127536_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | [50/2][50/4] | 1.215 | 24.86 | 46.95 |  |  |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127533_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.524 | 6.31 | 8.83 | 9.69 |  |
| 2-127533_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.532 | 6.37 | 8.92 | 9.79 | 9.74 |
| 2-127534_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.868 | 7.56 | 10.58 | 11.55 |  |
| 2-127534_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.827 | 7.55 | 10.57 | 11.54 | 11.55 |
| 2-127535_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 2.017 | 8.29 | 11.60 | 14.70 |  |
| 2-127535_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 2.023 | 8.37 | 11.71 | 14.84 | 14.77 |
| 2-127536_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 2.526 | 10.26 | 14.36 | 18.04 |  |
| 2-127536_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/1 | 1.575 | 10.31 | 14.43 | 18.13 | 18.08 |

TiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | %TiO2 | [dried] | Avg(TiO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127536_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/4 | 1.501 | 1.52 | 2.54 | 3.19 |  |
| 2-127536_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/5 | 2.330 | 1.53 | 2.54 | 3.19 | 3.19 |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+