Submission ID: 100048421

Project #: LC4990011

Analysis: Agilent OES

pre-treatment: LOD @ 125C for 3 hours prior to analyzing on the MW ONLY.

prep={Microwave:6 mL HNO3, 6 mL H2SO4,filter:False, for:Ni, Re}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127556_1 | 0.1030 | 200 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127556_2 | 0.1033 | 200 |  |  |  |  |  | Quartz |
| 2-127557_1 | 0.1054 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127557_2 | 0.1031 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127558_1 | 0.1017 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127558_2 | 0.1077 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127559_1 | 0.1042 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127559_2 | 0.1032 | 200 |  |  |  |  |  |  |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127556 | 1.0095 | 100 |
| 2-127557 | 1.0076 | 100 |
| 2-127558 | 1.0082 | 100 |
| 2-127559 | 1.0084 | 100 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127556_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.911 | 4.64 |  |
| 2-127556_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.903 | 4.61 | 4.63 |
| 2-127557_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.921 | 4.56 |  |
| 2-127557_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.973 | 4.78 | 4.67 |
| 2-127558_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.857 | 4.56 |  |
| 2-127558_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.955 | 4.54 | 4.55 |
| 2-127559_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.994 | 4.78 |  |
| 2-127559_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/4 | 1.993 | 4.83 | 4.81 |

NO3

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-127556 | 100/3 | 5.2034 | 514.44 ppm |
| 2-127557 | 25/7 | 9.8491 | 0.35 |
| 2-127558 | 25/3 | 12.7273 | 1.05 |
| 2-127559 | 25/4 | 11.7535 | 0.73 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127556_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.831 | 0.89 |  |
| 2-127556_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.865 | 0.90 | 0.90 |
| 2-127557_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.824 | 0.87 |  |
| 2-127557_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.964 | 0.95 | 0.91 |
| 2-127558_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.776 | 0.87 |  |
| 2-127558_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 2.216 | 1.03 | 0.95 |
| 2-127559_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.881 | 0.90 |  |
| 2-127559_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Re] | 25/10 | 1.808 | 0.88 | 0.89 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 28-130NIT exp: 2026-10-30

Manufacturer: Ricca, Re lot: 840300A exp: 2027-04-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104