Submission ID: 100048433

Project#: LC4990011

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @900°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589 | 26.5702 | 28.5707 | 28.5149 | 2.79 | 0.9721 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 3 mL H2SO4, filter:False, for:Cr, Fe,K,Si}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589_1 | 0.1028 | 250 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127589_2 | 0.1031 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |

Cr2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | %Cr2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cr] | 10/9 | 1.938 | 0.52 | 0.77 | 0.79 |  |
| 2-127589_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cr] | 10/9 | 1.998 | 0.54 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/0.75 | 2.034 | 65.95 | 94.31 | 97.02 |  |
| 2-127589_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/1 | 2.755 | 66.80 | 95.53 | 98.27 | 97.64 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 250/250 | 0.605 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |  |
| 2-127589_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 250/250 | 0.726 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127589_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 | 1.508 | 0.37 | 0.78 | 0.80 |  |
| 2-127589_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 | 1.444 | 0.35 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |

Manufacturer: Ricca, Cr lot: 45120423 exp: 2027-05-31

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, K lot: 28-6KY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+