Submission ID: 100048437

Project #: LP4130030

Analysis: Agilent OES

prep={Nick,Microwave: 6 mL HCl, 2 mL HNO3,filter:True, for:Ca,Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127601_1 | 0.1072 | 250 | 45 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127601_2 | 0.1062 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127601_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.910 | 11.14 | 15.58 |  |
| 2-127601_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.997 | 11.75 | 16.44 | 16.01 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127601_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.314 | 5.40 | 6.76 |  |
| 2-127601_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.348 | 5.53 | 6.92 | 6.84 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 28-83CUT exp: 2026-09-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+