Submission ID: 100048457

Project #: LE4890001

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127658_1 | 0.5021 | 200 |
| 2-127658_2 | 0.5045 | 200 |
| 2-127659_1 | 0.5014 | 200 |
| 2-127659_2 | 0.5075 | 200 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127658_1 | 1.0058 | 250 |
| 2-127658_2 | 1.0164 | 200 |
| 2-127659_1 | 1.0173 | 200 |
| 2-127659_2 | 1.0128 | 250 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127658_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 2.304 | 4588.73 ppm |  |
| 2-127658_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 2.281 | 4521.31 ppm | 4555.02 ppm |
| 2-127659_1 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 1.318 | 2628.64 ppm |  |
| 2-127659_2 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 1.356 | 2671.92 ppm | 2650.28 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127658_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 2.538 | 700.93 ppm |  |
| 2-127658_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 2.919 | 638.20 ppm | 669.57 ppm |
| 2-127659_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.580 | 345.14 ppm |  |
| 2-127659_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.346 | 369.16 ppm | 357.15 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-111AGY exp: 2027-02-28

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 841005E exp: 2027-11-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+