Submission ID: 100044370

Project #: LP413RD0007

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES[2]

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | 0.2021 | 200 |
| 2-116246_2 | 0.2033 | 200 |
| 2-116247_1 | 0.2017 | 200 |
| 2-116247_2 | 0.2091 | 200 |
| 2-116248_1 | 0.2061 | 200 |
| 2-116248_2 | 0.2086 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.475 | 0.47 | 0.63 |
| 2-116246_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.495 | 0.49 | 0.66 |
| 2-116247_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.462 | 0.46 | 0.62 |
| 2-116247_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.487 | 0.47 | 0.63 |
| 2-116248_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.491 | 0.48 | 0.64 |
| 2-116248_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.489 | 0.47 | 0.63 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.921 | 0.09 | 0.12 |
| 2-116246_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.892 | 0.09 | 0.11 |
| 2-116247_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.148 | 0.01 | 0.02 |
| 2-116247_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.124 | 0.01 | 0.02 |
| 2-116248_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.900 | 0.09 | 0.11 |
| 2-116248_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Sn] | 1x | 0.868 | 0.08 | 0.11 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 10x | 1.136 | 1.12 | 1.40 |
| 2-116246_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 10x | 1.176 | 1.16 | 1.44 |
| 2-116247_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 1x | 0.273 | 0.03 | 0.03 |
| 2-116247_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 1x | 0.306 | 0.03 | 0.04 |
| 2-116248_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 10x | 1.116 | 1.08 | 1.35 |
| 2-116248_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zn] | 10x | 1.126 | 1.08 | 1.34 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.090 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116246_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.088 | 0.53 | 0.72 |
| 2-116247_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.067 | 0.53 | 0.71 |
| 2-116247_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.108 | 0.53 | 0.72 |
| 2-116248_1 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.095 | 0.53 | 0.72 |
| 2-116248_2 | [0.5, 1.25, 2.50 ppm] [Zr] | 5x | 1.111 | 0.53 | 0.72 |