Submission ID: 100044446

Project #: P05615

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | 0.2149 | 250 |
| 2-116466_2 | 0.2033 | 250 |
| 2-116467_1 | 0.2043 | 250 |
| 2-116467_2 | 0.2069 | 250 |
| 2-116468_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-116468_2 | 0.2034 | 250 |
| 2-116469_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-116469_2 | 0.2078 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 76.00 |
| 2-116466_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 76.00 |
| 2-116467_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.8 |
| 2-116467_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.8 |
| 2-116468_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.86 |
| 2-116468_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.86 |
| 2-116469_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.35 |
| 2-116469_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  | 75.35 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.908 | 11.10 | 15.52 |
| 2-116466_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.795 | 11.03 | 15.44 |
| 2-116467_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.932 | 11.82 | 16.53 |
| 2-116467_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.954 | 11.80 | 16.51 |
| 2-116468_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.934 | 11.73 | 16.41 |
| 2-116468_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.845 | 11.34 | 15.86 |
| 2-116469_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 1.951 | 11.74 | 16.42 |
| 2-116469_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Ca] | 50x | 2.090 | 12.57 | 17.59 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.898 | 5.52 | 6.91 |
| 2-116466_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.803 | 5.54 | 6.94 |
| 2-116467_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.725 | 5.28 | 6.61 |
| 2-116467_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.784 | 5.39 | 6.75 |
| 2-116468_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.891 | 5.73 | 7.18 |
| 2-116468_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.767 | 5.43 | 6.80 |
| 2-116469_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.764 | 5.31 | 6.64 |
| 2-116469_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 25x | 1.766 | 5.31 | 6.65 |