Submission ID: 100044392

Project #: LR438RD0004

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Ni [External] | %Ni [Internal] |
| 2-116296_1 | 10.03 | 9.74 |
| 2-116296_2 | 9.98 | 9.72 |
| 2-116297_1 | 9.13 | 9.09 |
| 2-116297_2 | 8.65 | 9.02 |